ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный М-100, ГОСТ 10585-2013
Данные мазута: 
Вязкость условная при 100 градусах Цельсия, градусы ВУ 6,8;
Зольность, % не более 0,05;
Массовая доля воды фактическое не более 1 %;
Массовая доля серы фактическое не более 3 %;
Массовая доля сероводорода, ppm ( мг/кг), не более 10;
Температура вспышки в открытом тигле 110 градусов;
Массовая доля механических примесей, %, не более 1,0;
Температура застывания, °C, не выше 25;

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	300 тонн

	Срок поставки
	Ноябрь 2023г.  

	Место поставки
	Доставка до склада  (Ленинградская область, г.Выборг, Пекарный переулок 2Б, мазутное хозяйство) Топливо принимается ежедневно с 08.00 до 17.00

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	[bookmark: _GoBack]Автотранспортом поставщика: Ленинградская область, г.Выборг, Пекарный переулок 2Б, мазутное хозяйство

	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826)

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 

	Цена за тонну
	30500


Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата  в течение 90 календарных дней после получения партии мазута.

